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Приложение
(к Указу Президента Кыргызской Республики
 от 10 июля 2025 года № 203)

ПОЛОЖЕНИЕ
 о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Настоящее Положение о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики" и включает в себя технические характеристики знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики (далее - государственные награды и нагрудные знаки) и требования к их качеству.
Глава 1. Общие требования к государственным наградам и нагрудным знакам
1. По внешнему виду государственные награды и нагрудные знаки должны соответствовать описаниям, утвержденным Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении описаний знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики" от 21 января 2025 года № 9, а также их техническим эскизам согласно приложениям к настоящему Положению.
2. Размеры, материалы, масса деталей и вес государственных наград и нагрудных знаков должны соответствовать параметрам, указанным в главе 2 настоящего Положения. Предельные отклонения в размере и весе каждой детали в сторону увеличения или уменьшения не должны превышать установленные в настоящем Положении нормы.
3. Государственные награды и нагрудные знаки должны иметь порядковый номер.
Глава 2. Технические характеристики государственных наград и нагрудных знаков
4. Особый знак "Ак Шумкар".
Особый знак "Ак Шумкар" изготавливается из золота.
Размеры, материалы, масса деталей и вес особого знака "Ак Шумкар", их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±0,8
	Золото 585-й пробы
	15,95
	±0,50

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя родирования, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,01

	Итого по основе
	15,95
	±0,51

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	29х17
	±0,7
	Золото 585-й пробы
	8,4
	±0,35

	
	Толщина
	3,5
	±0,3
	
	
	

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,02
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Золото 585-й пробы
	0,5
	±0,05

	Итого по колодке
	8,92
	±0,41

	Средний вес особого знака
	24,87
	±0,92


Внешний вид особого знака "Ак Шумкар" и его геометрические параметры указаны в приложении 1 к настоящему Положению.
5. Особый знак "Ата Мекен Баатыры".
Особый знак "Ата Мекен Баатыры" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес особого знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	19,65
	±0,2

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, родия, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы, родий
	
	±0,005

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - хаки
	0,03
	±0,01

	Итого по основе
	19,68
	±0,215

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	28х16
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	3,0
	±0,2

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,005

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - хаки, красный, темно-синий
	0,05
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,5
	±0,05

	Итого по колодке
	3,55
	±0,265

	Средний вес особого знака
	23,23
	±0,48


Внешний вид особого знака "Ата Мекен Баатыры" и его геометрические параметры указаны в приложении 2 к настоящему Положению.
6. Особый знак "Эмгек Баатыры".
Особый знак "Эмгек Баатыры" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес особого знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	23,28
	±0,4

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, родия, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы, родий
	
	±0,005

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,03
	±0,01

	Итого по основе
	23,31
	±0,415

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	28х16
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	3,0
	±0,2

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,005

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный, желтый
	0,05
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,5
	±0,05

	Итого по колодке
	3,55
	±0,265

	Средний вес особого знака
	26,86
	±0,68


Внешний вид особого знака "Эмгек Баатыры" и его геометрические параметры указаны в приложении 3 к настоящему Положению.
7. Орден "Манас" I степени.
Орден "Манас" I степени изготавливается из золота.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Золото 585-й пробы
	78,24
	±1,8

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Золото 585-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	
	

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Золото 585-й пробы
	0,6
	±0,05

	Золото 585-й пробы
	78,24
	±1,85

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	79,94
	±2,0

	Гайка для крепления
	Диаметр
	20,0
	±0,2
	Медный сплав
	3,41
	±0,3


Внешний вид ордена "Манас" I степени и его геометрические параметры указаны в приложении 4 к настоящему Положению.
8. Орден "Манас" II степени.
Орден "Манас" II степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	60,87
	±1,4

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	
	

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	62,57
	±1,5

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	62,57
	±1,6

	Гайка для крепления
	Диаметр
	20,0
	±0,2
	Медный сплав
	3,41
	±0,3


Внешний вид ордена "Манас" II степени и его геометрические параметры указаны в приложении 5 к настоящему Положению.
9. Орден "Манас" III степени.
Орден "Манас" III степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	56,77
	±1,4

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	
	

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	58,47
	±1,5

	Декоративная отделка
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	58,47
	±1,6

	Гайка для крепления
	Диаметр
	32,0
	±0,3
	Медный сплав
	14,35
	±0,6


Внешний вид ордена "Манас" III степени и его геометрические параметры указаны в приложении 6 к настоящему Положению.
10. Орден "Курманжан Датка".
Орден "Курманжан Датка" изготавливается из золота и серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	71,96
	±1,0

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	
	±0,05

	Серебро 925-й пробы
	71,96
	±1,05

	Силуэт
	Высота
	21,0
	±0,3
	Золото 585-й пробы
	3,03
	±0,5

	Золото 585-й пробы
	3,03
	±0,5

	Крепеж булавочного типа
	Сталь пружинная углеродистая
	0,75
	±0,05

	Булавка
	35,0
	±0,05
	Эмаль, цвет - голубой, бордовый.Циркон белый - 7 шт.
	±0,15

	Пластинка под булавку
	14,0
	±0,02
	
	

	Декоративная отделка
	
	

	Средний вес ордена
	75,74
	±1,8


Внешний вид ордена "Курманжан Датка" и его геометрические параметры указаны в приложении 7 к настоящему Положению.
11. Орден "Данакер".
Орден "Данакер" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	42,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	47,6
	±1,0

	Накладка
	Диаметр
	16,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Высота
	42,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	28,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина
	1,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,4
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	16,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	7,3
	±0,2
	
	
	

	Штифт для накладки
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Серебро 925-й пробы
	47,6
	±1,0

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая

	Лента колодки
	Ширина
	23,0
	±0,3
	Шелк искусственный

	
	Длина
	33,0
	±0,5
	

	Пластинка для крепления ленты
	(по ленте)
	Сталь пружинная

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	±0,2

	Средний вес ордена
	47,6
	±1,2


Внешний вид ордена "Данакер" и его геометрические параметры указаны в приложении 8 к настоящему Положению.
12. Орден "Эрдик" I степени.
Орден "Эрдик" I степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	22,45
	±0,65

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы, родий
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - синий
	0,03
	±0,01

	Итого по основе
	22,48
	±0,67

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	28х20
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	8,47
	±0,3

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - синий
	0,05
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,5
	±0,05

	Итого по колодке
	9,02
	±0,37

	Средний вес ордена
	31,5
	±1,04


Внешний вид ордена "Эрдик" I степени и его геометрические параметры указаны в приложении 9 к настоящему Положению.
13. Орден "Эрдик" II степени.
Орден "Эрдик" II степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	22,45
	±0,65

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, родия, мкм
	2,01,0
	±0,5±0,3
	Золото 999-й пробы, родий
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - синий
	0,03
	±0,01

	Итого по основе
	22,48
	±0,67

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	28х20
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	8,15
	±0,3

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, родия, мкм
	2,01,0
	±0,5±0,3
	Золото 999-й пробы, родий
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - синий
	0,03
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,5
	±0,05

	Итого по колодке
	8,68
	±0,37

	Средний вес ордена
	31,16
	±1,04


Внешний вид ордена "Эрдик" II степени и его геометрические параметры указаны в приложении 10 к настоящему Положению.
14. Орден "Эрдик" III степени.
Орден "Эрдик" III степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	22,45
	±0,65

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя чернения, мкм
	1,0
	±0,3
	
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - синий
	0,03
	±0,01

	Итого по основе
	22,48
	±0,67

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	28х20
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	9,95
	±0,3

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя чернения, мкм
	1,0
	±0,3
	
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - синий
	0,03
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,5
	±0,05

	Итого по колодке
	10,48
	±0,37

	Средний вес ордена
	32,96
	±1,04


Внешний вид ордена "Эрдик" III степени и его геометрические параметры указаны в приложении 11 к настоящему Положению.
15. Орден "Данк".
Орден "Данк" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	55,0
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	71,5
	±0,85

	
	Толщина слоя чернения, мкм
	5,0
	±0,5
	
	
	

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	33,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	±0,45

	Серебро 925-й пробы
	71,5
	±1,30

	Покрытие накладки
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,11
	±0,03

	
	Камни
	Цирконы бордовые - 8 шт.
	0,09
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,4
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,30
	±0,10

	Средний вес ордена
	73,00
	±1,45


Внешний вид ордена "Данк" и его геометрические параметры указаны в приложении 12 к настоящему Положению.
16. Орден "Достук".
Орден "Достук" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	55
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	42,25
	±0,85

	
	Толщина, мм
	5,4
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	
	
	

	Накладка
	Размер
	38x38x38
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	11,95
	±0,45

	Серебро 925-й пробы
	54,20
	±1,3

	Покрытие накладки
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,01

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль, цвет - синий, цирконы синие - 6 шт.
	0,22
	±0,04

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,4
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,30
	±0,10

	Средний вес ордена
	55,72
	±1,45


Внешний вид ордена "Достук" и его геометрические параметры указаны в приложении 13 к настоящему Положению.
17. Орден "Баатыр эне".
Орден "Баатыр эне" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	20,04
	±0,49

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - голубой, белый
	0,07
	±0,05

	Итого по основе
	20,11
	±0,59

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	32х25
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	4,5
	±0,3

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - голубой, белый
	0,02
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,58
	±0,1

	Итого по колодке
	5,1
	±0,46

	Средний вес ордена
	25,21
	±1,05


Внешний вид ордена "Баатыр эне" и его геометрические параметры указаны в приложении 14 к настоящему Положению.
18. Медаль "Данк".
Медаль "Данк" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	40
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	16,45
	±1,5

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, чернения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,005

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,07
	±0,01

	Итого по основе
	16,52
	±1,515

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	21х23
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	5,24
	±0,8

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя чернения, мкм
	2,0
	±0,5
	
	
	±0,005

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,03
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,5
	±0,05

	Итого по колодке
	5,77
	±0,865

	Средний вес медали
	22,29
	±2,38


Внешний вид медали "Данк" и ее геометрические параметры указаны в приложении 15 к настоящему Положению.
19. Медаль "Эне данкы".
Медаль "Эне данкы" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	32,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	11,04
	±0,35

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - голубой
	0,003
	±0,001

	Итого по основе
	11,043
	±0,401

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	26х18
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	3,0
	±0,2

	
	Толщина
	2,0
	±0,3
	
	
	

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - голубой, белый
	0,007
	±0,001

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,55
	±0,05

	Итого по колодке
	3,557
	±0,251

	Средний вес медали
	14,6
	±0,652


Внешний вид медали "Эне данкы" и ее геометрические параметры указаны в приложении 16 к настоящему Положению.
20. Нагрудный знак к почетному званию первой категории (народный) Кыргызской Республики.
Нагрудный знак изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	27,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	9,5
	±0,55

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Итого по основе
	9,5
	±0,60

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	26х17
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	4,9
	±0,3

	
	Толщина
	2,3
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,05
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,55
	±0,05

	Итого по колодке
	5,5
	±0,41

	Средний вес нагрудного знака
	15,0
	±1,01


Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 17 к настоящему Положению.
21. Нагрудный знак к почетному званию второй категории (заслуженный) Кыргызской Республики.
Нагрудный знак изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Диаметр описанной окружности
	27,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	9,5
	±0,55

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Итого по основе
	9,5
	±0,60

	Колодка

	Основной материал
	Диаметр
	26х17
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	3,9
	±0,3

	
	Толщина
	1,5
	±0,3
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,05
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,55
	±0,05

	Итого по колодке
	4,5
	±0,41

	Средний вес нагрудного знака
	14,0
	±1,01


Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 18 к настоящему Положению.
22. Нагрудный знак "Ардак белги" к Почетной грамоте Кыргызской Республики.
Нагрудной знак "Ардак белги" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа

	Основной материал
	Размер
	28х20
	±0,7
	Серебро 925-й пробы
	10,2
	±0,6

	
	Толщина
	2,4
	±0,2
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Декоративная отделка
	Холодная эмаль
	Эмаль, цвет - красный
	0,05
	±0,01

	Замок визорного типа
	Диаметр проволоки
	1,1
	±0,01
	Серебро 925-й пробы
	0,25
	±0,15

	Итого по основе без гайки для крепления
	10,5
	±0,81

	Гайка для крепления

	Основной материал
	Диаметр
	11,5х11,5
	
	Сталь
	0,4
	±0,05

	
	Толщина
	1,5
	
	
	
	

	Гальваническое покрытие
	Толщина слоя золочения, мкм
	2,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	
	±0,05

	Итого по гайке для крепления
	0,4
	±0,1

	Средний вес нагрудного знака без гайки для крепления
	10,5
	±0,81


Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 19 к настоящему Положению.
23. Почетная грамота Кыргызской Республики.
Размеры, материалы, масса деталей и вес Почетной грамоты Кыргызской Республики, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Ширина
	365
	±0,1
	Виниловая кожа крапового цвета
	1,082
	±1,0

	
	Высота
	295
	±0,1
	
	
	

	
	Толщина
	25
	±0,01
	
	
	

	Лицевая сторона
	Размер вставной бумаги и пленки
	300х213
	
	Глянцевая бумага, прозрачная полиамидная пленка

	
	Размер герба
	30х30
	
	Герб из полированной латуни золотого цвета

	Металлическая вставка
	Размер
	50х30х55
	0,1
	Виниловая кожа крапового цвета, металл
	0,012
	0,2

	Средний вес Почетной грамоты Кыргызской Республики
	1,094
	±1,2



Внешний вид Почетной грамоты Кыргызской Республики и ее геометрические параметры указаны в приложении 20 к настоящему Положению.
Глава 3. Требования к качеству государственных наград и нагрудных знаков
24. Государственные награды и нагрудные знаки должны иметь четкие рельефные изображения и надписи.
25. Допускается:
1) незначительная побежалость;
2) мелкие царапины и забоины;
3) малозаметные риски на боковой поверхности;
4) другие мелкие малозаметные дефекты, не ухудшающие общий вид государственных наград и нагрудных знаков.
26. Не допускается:
1) искажение рисунка и надписей;
2) дефекты от неисправности штамповочного инструмента (станка).
27. На поверхности государственных наград и нагрудных знаков не должно быть плен, пятен в виде окислов, а также заштампованных включений.
28. Боковая поверхность государственных наград и нагрудных знаков не должна иметь грубых заусенцев.
29. Эмалевая поверхность государственных наград и нагрудных знаков должна быть без сколов, трещин и посторонних включений.


Приложение 1
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз особого знака "Ак Шумкар"


Приложение 2
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз особого знака "Ата-Мекен Баатыры"


Приложение 3
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз особого знака "Эмгек Баатыры"


Приложение 4
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Манас" I степени


Приложение 5
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Манас" II степени


Приложение 6
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Манас" III степени


Приложение 7
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Курманжан Датка"


Приложение 8
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Данакер"


Приложение 9
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Эрдик" I степени


Приложение 10
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Эрдик" II степени


Приложение 11
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Эрдик" III степени


Приложение 12
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Данк"


Приложение 13
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Достук"


Приложение 14
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз ордена "Баатыр эне"


Приложение 15
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз медали "Данк"


Приложение 16
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз медали "Эне данкы"


Приложение 17
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз нагрудного знака к почетному званию I категории (народный) Кыргызской Республики


Приложение 18
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз нагрудного знака к почетному званию II категории (заслуженный) Кыргызской Республики


Приложение 19
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз нагрудного знака "Ардак белги" к Почетной грамоте Кыргызской Республики


Приложение 20
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики
Технический эскиз Почетной грамоты Кыргызской Республики
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