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                         ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 марта 2004 года. Регистрационный номер 37-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                           от 20 февраля 2004 года № 10           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ            ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО            ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,                            ОТДЫХА, СПОРТА               Полимерные и полимерсодержащие строительные            материалы, изделия и конструкции. Гигиенические                        требования безопасности                       Санитарные правила и нормы                                                   СанПин М.2.1.2.012-03                          1. Область применения      1.1. Санитарные правила и нормы  "Полимерные  и  полимерсодержащиестроительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требованиябезопасности" (далее - санитарные правила) устанавливают  гигиеническиетребования  к  безопасному для здоровья населения применению полимерныхматериалов в строительстве зданий и сооружений.     1.2. Настоящие Санитарные правила разработаны Департаментом госса-нэпиднадзора Минздрава Кыргызской Республики в соответствии  с  ЗакономКыргызской  Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-селения",  Положением "О  государственной  санитарно-эпидемиологическойслужбе  Кыргызской Республики",  Положением "О государственном санитар-но-эпидемиологическом нормировании",  утвержденными постановлением Пра-вительства Кыргызской Республики от 10.12.2001 г.  № 778, с учетом Сан-Пин М.2.1.2.729-99,  разработанного ведущими  научно-исследовательскимиинститутами РФ.     1.3. Санитарные правила предназначены для органов  государственнойисполнительной  власти  и органов местного самоуправления,  проектных истроительных организаций,  предприятий и организаций, учреждений и иныхюридических  лиц  (далее  - организаций),  должностных лиц и физическихлиц,  деятельность которых связана с разработкой и  производством  ПСМ,проектированием,  строительством,  эксплуатацией зданий и сооружений, атакже,  осуществляющих ввоз на территорию Кыргызской Республики импорт-ных полимерных строительных материалов и учреждений, осуществляющих го-сударственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.                        2. Термины и определения      В настоящих санитарных  правилах  применяются  следующие  основныетермины и определения:     Полимерные строительные материалы (далее - ПСМ) - строительные ма-териалы,  полученные с использованием в качестве связующего синтетичес-ких высокомолекулярных соединений.     Гигиеническая  оценка ПСМ - комплекс исследований (санитарно-хими-ческие,  токсикологические,  физико-гигиенические и др.),  проводимых вмоделированных условиях, натурных условиях, экспериментальных помещени-ях,  с целью обеспечения безопасного для здоровья  человека  примененияПСМ.     Экспертиза НТД,  оценка условий их  производства  применения  (припостановке на производстве).     Исследования ПСМ в моделированных условиях - исследования при  по-мощи модели реальных условий эксплуатации.     Исследования в натурных условиях - исследования  ПСМ  в  обитаемыхнатурных объектах.     Исследования в экспериментальных помещениях - исследования  ПСМ  внеобитаемых натурных объектах.     Санитарно-химические исследования ПСМ - качественное  и  количест-венное определение в воздушной среде вредных летучих веществ,  выделяю-щихся из полимерных строительных материалов.     Токсикологические исследования  ПСМ - исследования на лабораторныхживотных с целью выявления возможного неблагоприятного действия веществна организм.     Микроклимат помещений - состояние среды обусловливающее  теплоощу-щения человека.     Кратность воздухообмена - соотношение объема подаваемого  (удаляе-мого) воздуха к объему данного помещения в единицу времени.     Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ для ат-мосферного  воздуха населенных мест - критерий,  обеспечивающий отсутс-твие прямого или косвенного неблагоприятного влияния  веществ  на  здо-ровье населения.     Уровень напряженности электростатического поля - физическая  конс-танта, характеризующая уровень электризуемости полимерных материалов.     Показатель теплоусвоения пола - физическая константа, характеризу-ющая способность материала поглощать тепло.     Насыщенность ПСМ - соотношение площади открытой поверхности  поли-мерного материала в кв.м к объему помещений в куб.м.     Радиационная безопасность - дозовые пределы величины ионизирующегоизлучения.                           3. Общие положения      3.1. Санитарные правила содержат гигиенические требования, обеспе-чивающие безопасность ПСМ для здоровья человека,  по всем  видам  конс-трукционных, отделочных, теплоизоляционных, гидроизоляционных, кровель-ных полимерных материалов, шумовибропоглощающих материалов, лакокрасоч-ных и клеевых композиций.  Гигиенические требования, обеспечивающие бе-зопасность ПСМ для здоровья человека,  должны быть отражены в норматив-ной документации, по которой эти материалы или изделия производятся.     3.2. Санитарные правила должны соблюдаться при проектировании, из-готовлении  и  применении  всех  видов полимерных материалов,  изделий,конструкций.                4. Гигиенические требования к полимерным                        строительным материалам      4.1. Полимерные строительные материалы не должны создавать в поме-щении специфического запаха,  превышающего допустимую норму,  к моментуввода зданий в эксплуатацию в соответствии с классами эмиссии Е-1, Е-2,Е-3.     4.2. Полимерные  строительные материалы не должны выделять в окру-жающую среду летучие вещества в таких количествах, которые могут оказы-вать прямое или косвенное неблагоприятное действие на организм человека(с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ).     Во время  их  эксплуатации в воздух помещений не должны выделятьсяиз полимерных строительных материалов химические вещества,  относящиесяк 1 классу опасности. Содержание остальных веществ, выделяющихся из ПСМне должно превышать предельно-допустимые  концентрации  (среднесуточныедля  атмосферного воздуха населенных мест или воздуха жилых помещений),утвержденные Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.     При выделении  из  полимерных  строительных  материалов несколькихвредных химических веществ,  обладающих суммацией действия, сумма отно-шений концентраций к их ПДК не должна превышать единицу.     4.3. Полимерные строительные  материалы  не  должны  стимулироватьразвитие  микрофлоры  (особенно  патогенной)  и должны быть устойчивы квлажной дезинфекции при использовании ПСМ для внутренней отделки лечеб-но-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьныхи других аналогичных зданий.     4.4. Уровень напряженности электростатического поля на поверхностиполимерных материалов в условиях эксплуатации помещений не должен  пре-вышать 15,0 кВ/м (при относительной влажности воздуха 30-60%).     4.5. Полимерные строительные материалы не должны ухудшать  микрок-лимат помещений.     Коэффициент тепловой активности полов с  покрытием  из  полимерныхматериалов должен быть не более 10 ккал/кв.м час град. 1/2 для основныхпомещений жилых,  детских и лечебно-профилактических зданий и не  более12 ккал/кв.м час град. 1/2 для основных помещений общественных зданий.     4.6. Дозовые пределы величины интенсивности ионизирующего  излуче-ния для лиц из населения составляют 1 мЗв в год в среднем за 5 лет,  ноне более 5 мЗв/год.     4.7. Окраска  и  фактура полимерных строительных материалов должнасоответствовать эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.             5. Гигиеническая оценка полимерных строительных                  материалов и согласование проектов                  нормативно-технической документации      5.1. Полимерные строительные материалы могут быть допущены к  при-менению  в  строительстве только на основе результатов их гигиеническойоценки,  проведенной по методикам, утвержденным Министерством здравоох-ранения Кыргызской Республики. Гигиеническая оценка ПСМ основывается нарезультатах санитарно-химических, токсикологических, физико-гигиеничес-ких исследований, наблюдений на людях, проведенных в лабораторных и на-турных условиях.     Объем исследований определяется в каждом конкретном случае в зави-симости от рецептуры, области и условий применения полимерного материа-ла. Расширенная схема исследований используется при гигиенической оцен-ке ПСМ, предназначенных для строительства детских, жилых и лечебно-про-филактических зданий.     5.2. По результатам гигиенической оценки конкретизируются  условияприменения полимерных строительных материалов: предельная насыщенность,срок снижения миграции веществ из  материала  до  предельно  допустимойконцентрации,  температура и влажность воздуха, кратность воздухообменапомещений,  которые вносятся в  нормативно-техническую  документацию  иинструкцию по применению материалов.     5.3. Полимерные материалы,  изготовленные из вторичных ресурсов  иотходов  производства подлежат гигиенической оценке как новые материалыс учетом назначения здания и температурно-влажностных условий  эксплуа-тации конструкций.     5.4. На основании гигиенической оценки ПСМ выдается санитарно-эпи-демиологическое заключение в соответствии с приказом Министерства здра-воохранения Кыргызской Республики N 330 от 08.08.2002 г.     Организации, осуществляющие  исследования  по гигиенической оценкеПСМ, должны быть аккредитованы в Национальной системе аккредитации Кыр-гызской  Республики.  Они несут ответственность за качество и достовер-ность исследований.     5.5. Проекты нормативно-технической документации и технологическойдокументации на полимерные материалы,  предназначенные для применения встроительстве,  подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе и сог-ласованию органами государственного санитарного надзора.     5.6. Нормативно-техническая документация должна быть откорректиро-вана на момент выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.     5.7. В  нормативно-технической  и эксплуатационной документации наПСМ должны быть отражены требования,  обеспечивающие  безопасность  дляздоровья человека, а именно:     - четко определена область и условия применения;     - указана рецептура,  остаточное содержание мономеров, допускаемыепримеси (виды, количество);     - приведена санитарно-гигиеническая характеристика, в т.ч. показа-тели миграции составляющих в среды;     - отражены правила и методы контроля гигиенически значимых показа-телей и характеристик продукции;     - указаны требования к условиям хранения и транспортирования;     - определена этикетка.               6. Гигиенические требования к изготовлению            и маркировке полимерных строительных материалов      6.1. Изготовление  полимерных  материалов  должно осуществляться встрогом соответствии с нормативно-технической документацией, рецептуройи технологическими регламентами,  на основании которых были изготовленыобразцы продукции,  получившие положительную гигиеническую оценку и ко-торые  согласованы  с органами государственного санитарно-эпидемиологи-ческого надзора.     Технологические регламенты и рецептура разрабатываются для каждогоотдельного предприятия на каждый вид полимерного материала.     6.2. Изменение  рецептуры и технологических регламентов производс-тва полимерных материалов без согласования с органами  государственногосанитарно-эпидемиологического надзора не допускается.     6.3. Полимерные материалы и изделия из них должны  иметь  товарнуюмаркировку,  в  которой  указывается:  наименование и месторасположениепредприятия-изготовителя, НТД, по которой осуществляется выпуск продук-ции,  дата изготовления, номер и дата выдачи санитарно-эпидемиологичес-кого заключения,  а также наименование центра госсанэпиднадзора, выдав-шего его, отметка технического контроля.     6.4. Каждая партия ПСМ или каждое упаковочное место должно  сопро-вождаться  подробной  инструкцией по применению,  в которой указываетсяполное наименование материала,  его область применения и конкретные ус-ловия применения.                    7. Область применения полимерных                       материалов в зависимости                 от санитарно-гигиенических требований      7.1. При применении ПСМ,  в зависимости от санитарно-гигиеническихтребований к ним,  следует руководствоваться санитарно-эпидемиологичес-ким заключением.     7.2. С учетом эксплуатационно-функциональных назначений  зданий  исооружений, продолжительности пребывания в них людей и их физиологичес-кого состояния приняты следующие типы зданий и сооружений:     Тип А - жилые дома.  Детские дошкольные учреждения.  Дома ребенка.Лечебно-профилактические учреждения.  Дома инвалидов и престарелых. Са-натории. Учреждения отдыха. Учебные заведения. Закрытые спортивные соо-ружения.  Служебные помещения с постоянным пребыванием людей в  зданияхуправления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В.     Тип Б - предприятия пищевой промышленности,  торговли и обществен-ного  питания.  Гостиницы.  Магазины  промтоварные.  Предприятия связи.Предприятия бытового обслуживания.  Культурно-зрелищные и другие объек-ты. Здания управления.     Тип В - промышленные предприятия,  вспомогательные и бытовые поме-щения и сооружения. Склады. Гаражи.     7.3. Температура, влажность, воздухообмен и другие условия эксплу-атации полимерных материалов в помещениях конкретизируются и устанавли-ваются в НТД и  Санитарно-эпидемиологическом  заключении  на  основаниипроведенных моделированных, экспериментальных, натурных исследований.     7.4. На импортные полимерные строительные  материалы  должно  бытьоформлено  санитарно-эпидемиологическое заключение или представлен сер-тификат официального органа страны-производителя, признаваемый Департа-ментом госсанэпиднадзора Минздрава Кыргызской Республики.              8. Контроль за выполнением санитарных правил      8.1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблю-дением санитарно-эпидемиологических правил и норм государственными  ор-ганами,  а  также  всеми  предприятиями,  учреждениями и организациями,должностными лицами и гражданами возложен на органы и учреждения  сани-тарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики.     8.2. Систематический производственный,  лабораторный  контроль  засоответствием  полимерных материалов гигиеническим требованиям и выпол-нением санитарных правил осуществляется за предприятиями,  организация-ми,  объединениями независимо от формы собственности, производящими вы-пуск и применение полимерных материалов.     8.3. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм уста-навливается дисциплинарная,  административная и  уголовная  ответствен-ность Закона Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическом бла-гополучии населения" (статья 52).     8.4. В случае нарушения гигиенических регламентов при изготовленииполимерных материалов считать изготовленную партию бракованной, прекра-тив ее выпуск до ликвидации нарушений регламентов.                    9. Ответственность за соблюдение                           санитарных правил      9.1. Ответственность за соблюдение санитарных  правил  возлагаетсяна производителя, организацию, применяющую продукцию.     9.2. Контроль за соблюдением настоящих правил возлагается на орга-ны  и  учреждения  государственной  санитарно-эпидемиологической службыКыргызской Республики.
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